PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

Temat:

PRZEBUDOWA DROGI  TRANSPORTU  ROLNICZEGO

Adres:    ŻELECHOWO - POLESINY

Branża:  DROGOWA

INWESTOR:                              GMINA  WIDUCHOWA

UL. GRUNWALDZKA 8

74-102  WIDUCHOWA

ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA:

- CZĘŚĆ  OPISOWA

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował | Kazimierz Słoń | 58/Sz/82 UW w Szczecinie |  |
| Sprawdził | mgr inż. Jerzy Grzesiak | 554/Sz/94 UW w Szczecinie |  |
| Opracował | Mirosław Nowicki | 462/Sz/94 UW w Szczecinie |  |

CZĘŚĆ  I    -  OPIS  TECHNICZNY

PODSTAWA  OPRACOWANIA

-   umowa  nr  ................

- uzgodnienia  i  ustalenia  z  inwestorem

- podkład  sytuacyjno wysokościowy  w  skali 1:1000

- pomiary i niwelacje  uzupełniające

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt wykonawczy przebudowy  drogi  gminnej łączącej miejscowości: Żelechowo i Polesiny w  gminie  Widuchowa,  wraz  z  kosztorysem  inwestorskim.

Celem  niniejszego  opracowania  jest:

- zaprojektowanie  przebudowy istniejącej  drogi  gminnej  o  nawierzchni  gruntowej  na  drogę  o  nawierzchni  bitumicznej  na  podbudowie  z  kruszywa  kamiennego.

Zakres  opracowania obejmuje  odcinek  drogi  o  długości  3695,0 m,  przy czym dla celów projektowych i  wykonawczych  początek  opracowania  przyjęto  w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego  w  miejscowości Żelechowo  a  koniec  na  połączeniu  z  istniejącą  nawierzchnią  bitumiczną  w  miejscowości  Polesiny

- STAN  ISTNIEJĄCY

Pas  drogowy  ma  w  liniach  rozgraniczających  szerokość  zmienną  od  8,0m  do  nawet 20,0m.  Droga  o  nawierzchni gruntowej,  naturalnej wyznaczona  śladami  pojazdów ma  szerokość  zmienną  od  4,0 do 6,0m. Pod ok. 5 cm warstwą  luźnego  piasku  grunt  dobrze  zagęszczony,  miejscowe  uzupełnienia  nawierzchni  materiałem  kamiennym  nieprzekruszonym  (otoczaki)  w  celu  podniesienia  niwelety  wykonane  bez  zaklinowania.

Na  drodze  okresowo  nieprzejezdnej  odbywa  się  ruch pojazdów samochodowych  o  bardzo  małym  natężeniu. Obciążenie  drogi  ciężkimi  pojazdami  ma  charakter  okresowy  tj. wiosna,  jesień  i związany jest  z  rolnymi  robotami  polowymi

Odwodnienie  drogi  -  powierzchniowe,  grawitacyjne,  bez  urządzeń  odwadniających

- PODKŁAD  GEODEZYJNY

Projekt  wykonawczy  wykonano  na  bazie wtórnika mapy zasadniczej w  skali 1:1000 z  zasobów  Starostwa  Powiatowego  w Gryfinie  oraz pomiarów  wykonanych  we  własnym  zakresie  w  marcu  2008 roku. Trasę   drogi  wpisano  w  pas  drogowy  likwidując  jednocześnie  wszystkie  krzywizny  wykraczające  poza  granice  pasa  drogowego.

Punkty  węzłowe  osi  drogi  - wierzchołki – oznaczono  literą  W  z  kolejnymi  numerami.  Położenie  punktów  węzłowych  wyznaczono  w  terenie  i  zastabilizowano.  Punktami  odniesień  są  znaki  na  drzewach  i  innych  trwałych  obiektach,  pomalowane  farbą  olejną  w  kolorze  pomarańczowym. Topografię  punktów  naniesiono  na  plan  sytuacyjny.  Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową.

Szczegóły  pokazano  na  rys. nr 2

- NIWELETA  I  ODWODNIENIE

Niweletę  drogi zaprojektowano  przy  założeniu  maksymalnego  powiązania  z  istniejącą  nawierzchnią,  przyjmując  charakterystyczny  dla  rzeźby  terenu  kierunek  i  układ  spadków. Ukształtowanie  niwelety  pokazano  w  części  graficznej  projektu.

Projekt  nie  przewiduje  budowy  urządzeń  odwadniających.

Szczegóły  pokazano  na  rys. nr 3

- PRZEKRÓJ  POPRZECZNY

Drogę  zaprojektowano  dla  parametrów  określonych  przez  inwestora.

I.  na  odcinku  0+000 – 3+695

- szerokość  jezdni = 4,0 m

- pobocza  o  szerokości  1,0 m ze  spadkiem  4- 6 %

- szerokość korony  drogi   =  6,00 m

- spadek  poprzeczny jezdni - daszkowy  +-2%

Szczegóły  pokazano  na  rys. nr 4

- KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI

Konstrukcję  nawierzchni  zaprojektowano  zgodnie  z  parametrami  określonymi  przez  inwestora:

- na  odcinku  0+000 – 3+695

1.  warstwa  odsączająca z piasku  o  grubości   ………. 10 cm

2.  podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego

o frakcji  0/31,5 mm o grubości …………………….. 15 cm

3.  warstwa wiążąca  z  masy  mineralno emulsyjnej  wytwarzanej

i wbudowanej na zimno o  grubości………………….. 6 cm

4.  warstwa  ścieralna z masy mineralno emulsyjnej  wytwarzanej

i  wbudowanej  na  zimno  o grubości………………... 2 cm

Szczegóły konstrukcyjne  pokazano na  rys. nr 4

- ROBOTY  ZIEMNE

Przewidziane  do  wykonania  roboty  ziemne  wynikają  z  konieczności:

- zebrania  i  wyprofilowania  skarp  w  miejscach  gdzie  droga  przebiega   w  wykopie

- uzupełnienia  korpusu  drogowego  ziemią  uzyskaną  w  wyniku  zebrania  i  profilowania  skarp

- uzupełnienia  korpusu  drogowego  materiałem  kamiennym  (otaczaki)  uzyskanym  z  wykonanego  koryta  drogi

Materiał uzyskany w  wyniku  robót  ziemnych  należy  wbudować  w  korpus  drogowy  najbliżej  miejsca  robót  a  jego  nadmiar  przewieźć   i  wbudować  w   korpus  drogi  w  km 1+300  do  km 1+500

- WYCINKA  DRZEW  I  KRZAKÓW

Wycinka  drzew  dotyczy  wyłącznie   drzew  owocowych  o  małych średnicach  do  15 cm  ( śliwy i tarnina) rosnących   dziko  na  skarpach  wykopu  na  odcinkach:

1.  od  km  1+300  do  km  1+500

2.  od  km  3+100  do  km  3+600

i  polega  na  mechanicznym  pocięciu  pnia i konarów  wraz z   wykarczowaniem  pni  oraz na  zrębkowaniu  lub  spaleniu na  miejscu  uzyskanego  drewna. Na  wycinkę  w/w  drzew  nie  jest  potrzebna  zgoda  organów  administracji  samorządowej.

UWAGA

Ze  względu  na  niewielki  zakres  i  nieskomplikowaną  technologię  robót  nie  opracowano  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  dla  robót  wymienionych  w  punktach  7 i 8.

9. INNE

Całość  zagadnień  związanych  z  przebudową  drogi  należy  wykonać  zgodnie  z  częścią  graficzną  projektu  oraz  opracowanymi  oddzielnie  Szczegółowymi  Specyfikacjami  Technicznymi,  w  których  podaje  się  obowiązujące  Wykonawcę  robót  normy  oraz  przepisy  związane.

Opracował

M. Nowicki

CZĘŚĆ  II  -  RYSUNKOWA

RYSUNEK  NR  1  -  PLAN  ORIENTACYJNY w  skali 1:250 000

RYSUNEK  NR  2  -  PLAN  SYTUACYJNY w skali  1:1000

RYSUNEK  NR  3  -  PROFIL  PODŁUŻNY  w  skali 1:100/1000

RYSUNEK  NR  4  -  PRZEKROJE  KONSTRUKCYJNE w skali 1:20

RYSUNEK  NR  5  -  SZCZEGÓŁY  KONSTRUKCYJNE ŁUKÓW

POZIOMYCH  w  skali 1:500

| PRZEDMIAR ROBÓT |
| --- |
| DROGA GMINNA ŻELECHOWO - POLESINY - PRZEBUDOWA DROGI - 0+000 - 3+695 |
| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |  |  |
|  |  |  | 1 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-0300 Sekocenbud BCR 2007.2 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym | km | 3,695 |  |  |
| 2 | KNNR 1 0104-1600 Sekocenbud BCR 2007.2 |  | Karczowanie pni o średnicy 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV z wywozem na odl. 1 km. |  |  |  |  |
|  |  |  | pnie po wyciętych drzewach w km 3+500-3+650 str. P 10 | szt. | 10,000 |  |  |
|  |  |  | razem | szt. | 10 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0101-0200 Sekocenbud BCR 2007.2 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm, z karczowaniem pni |  |  |  |  |
|  |  |  | dzika śliwa 3 | szt. | 3,000 |  |  |
|  |  |  | dzika grusza 2 | szt. | 2,000 |  |  |
|  |  |  | razem | szt. | 5 |  |  |
| 4 | KNNR 1 0102-0200 Sekocenbud BCR 2007.2 |  | Mechaniczne karczowanie krzaków - średnich od 31-60% powierzchni |  |  |  |  |
|  |  |  | w km 1+200-1+400 200,0 * 5,0 / 10000 | ha | 0,100 |  |  |
|  |  |  | w km 3+275-3+300 str. L 25,0 * 3,0 / 10000 | ha | 0,008 |  |  |
|  |  |  | w km 3+370-3+485 str. L+P 2 * (115,0 * 3,5 / 10000) | ha | 0,081 |  |  |
|  |  |  | w km 3+500-3+650 str. L+P 2 * (150,0 * 3,0 / 10000) | ha | 0,090 |  |  |
|  |  |  | razem | ha | 0,279 |  |  |
|  |  |  | 2 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 5 | KNNR 1 0201-0801 Sekocenbud BCR 2007.2 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV - zbieranie i profilowanie skarp w wykopie |  |  |  |  |
|  |  |  | roboty ziemne - zbieranie i profilowanie skarp w km 3+350-3+470 str. P - szer. 3,0, głęb. 1,0m 120,0 * 3,0 * 1,0 | m3 | 360,000 |  |  |
|  |  |  | w km 3+570-3+650 str. P - szer 2,0m, głęb.1,5m 80,0 * 2,0 * 1,5 | m3 | 240,000 |  |  |
|  |  |  | razem | m3 | 600 |  |  |
| 6 | KNNR 6 0101-0200 Sekocenbud BCR 2007.2 |  | Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV Wyszczególnienie: odspojenie gruntu - urobek na odkład na poboczach, wyrównanie i zagęszczenie dna koryta, mechaniczne uformowanie i zagęszczenie poboczy |  |  |  |  |
|  |  |  | szerokość koryta 4,20m 3695,0 * 4,2 | m2 | 15.519,000 |  |  |
|  |  |  | razem | m2 | 15519 |  |  |
|  |  |  | 3 Warstwy konstrukcyjne |  |  |  |  |
| 7 | KNNR 6 0106-0500 Sekocenbud BCR 2007.2 |  | Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm. Wyszczególnienie:rozścielenie warstwy i wyrównanie do wymaganego profilu, zagęszczenie warstwy z polewaniem wodą w czasie wałowania |  |  |  |  |
|  |  |  | szerokość warstwy 4,20m 3695,0 * 4,2 | m2 | 15.519,000 |  |  |
|  |  |  | razem | m2 | 15519 |  |  |
| 8 | KNNR 6 0113-0100 Sekocenbud BCR 2007.2 |  | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm tłuczeń o frakcji 0/31,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3695 * 4,2 | m2 | 15.519,000 |  |  |
|  |  |  | razem | m2 | 15519 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0309-0305 Sekocenbud BCR 2007.2 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 6 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyład. pow. 15 t |  |  |  |  |
|  |  |  | 3695,0 * 4,0 | m2 | 14.780,000 |  |  |
|  |  |  | razem | m2 | 14780 |  |  |
| 10 | KNNR 6 0311-0501 Sekocenbud BCR 2007.2 |  | Nawierzchnie z mieszanki grysowo-żwirowej, warstwa ścieralna z mieszanki grysowej o grubości 2 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyład. pow. 15 t |  |  |  |  |
|  |  |  | 3695,0 * 4,0 | m2 | 14.780,000 |  |  |
|  |  |  | razem | m2 | 14780 |  |  |

Rodos 6.0.22.0 [8195] - Rekomendacja SKB,